Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
18
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-03-13

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
19
КР-АПИ(Ф)НГТУ-210200.65-(АВР09-1)-03-13

7 Технология изготовления волноводно-щелевой антенны
Волноводно-щелевая антенна представляет собой прямоугольный волновод с прорезанными продольными щелями в широкой стенке. К материалу волновода предъявляются определенные требования: высокая удельная проводимость, механическая прочность, малый удельный вес, устойчивость к коррозии. В качестве материала волновода используется латунь особой марки – Л62-М [1], которая применяется для тянутых волноводных труб малого сечения, изготовляемых методом глубокой вытяжки.
Для обеспечения большей величины проводимости необходимо покрыть внутреннюю поверхность волновода серебром, обладающим высокой удельной проводимостью и хорошим сцеплением с латунью.
В первую очередь определим толщину скин слоя по следующей формуле:
t_0 = sqrt {1 over {%pi cdot f cdot %imu cdot %imu_0 cdot %sigma}} ,
где	f – частота рабочего диапазона, Гц ;
%imu – относительная магнитная проницаемость серебра и равна 0,9999736 ;	%imu_0 = 4 cdot %pi cdot 10^-7 {Гн}over{м} ;
%sigma – удельная электрическая проводимость серебра 6,139 cdot 10^7 {Ом} over {м}
t_0 = sqrt {1 over { %pi cdot 8,33 cdot 10^9 cdot 0,9999736 cdot 4 cdot %pi cdot 10^-7 cdot 6,139 cdot 10^7}} = 703,8 нм
Толщина покрытия серебром S geslant left ( 3 div 4 right ) cdot t_0 = left ( 2,11 div 2,82 right ) мкм . Обычно для трехсантиметрового диапазона толщина серебряного покрытия выбирается равной 10 dotslow 15 мкм . Примем S = 10 мкм . В соответствии с выбранной толщиной покрытия и его назначением выбираем марку серебряного покрытия Ср.8 из приложения 11 [1]. Для такого типа покрытия требуется, чтобы чистота поверхности деталей до покрытия должна соответствовать седьмому классу.
Щели будем заполнять полиэтиленом марки ДПЕ-1 ГХО.023.004 ТУ с относительной диэлектрической проницаемостью %ivarepsilon_r = 2,55 и тангенсом угла потерь tg(%idelta) = 0,8 cdot 10^-3 . Эта марка полиэтилена обладает небольшой величиной

относительной диэлектрической проницаемости и обеспечивает наименьшие искажения поля в цепи. Для защиты волноводно-щелевой антенны (ВЩА) от климатических факторов и пыли закроем антенну пластиной из этой же марки полиэтилена.